MEMORIAL DESCRITIVO

O município de Amparo conta com uma malha viária extensa, necessitando em grande parte de restauração, tendo em vista a existência de diversos defeitos no pavimento, o que vem acarretando riscos aos veículos e usuários das vias.

Os serviços propostos visam a restauração do pavimento existente, que apresenta inúmeras patologias, tais como, panelas, buracos, trincas e desgaste acentuado da camada de rolamento.

Prevê-se a execução de serviços de reparos localizados, fresagem da camada de rolamento existente e recapeamento com concreto asfáltico usinado a quente – CBUQ e/ou concreto asfáltico modificado com borracha.

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente seguir os procedimentos abaixo relacionados:

- Implantar toda a sinalização de obra necessária para o bom andamento dos serviços, garantindo a segurança dos usuários da via, respeitando as normas em vigor. Planejar as frentes de ataque dos serviços de tal modo que interfiram o mínimo possível com o trânsito local.

- Executar abertura de caixa nos locais onde se faz necessário remendo do pavimento existente e reposição com Brita Graduada Simples.

- Executar a fresagem de toda a área quantificada na planilha orçamentária, cuidando para que não ocorra a permanência de materiais soltos ao final dos serviços.

- Limpeza de toda área fresada, com a utilização de vassoura mecânica, jato de ar, etc., de tal forma que se garanta a total isenção de impurezas na superfície, a fim de garantir a perfeita aderência da camada de CBUQ à base, por meio da pintura de ligação.

- Execução de Pintura de ligação, com emulsão RR-2C, nas quantidades e especificações previstas na norma.

- Aplicação de camada de rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, CBUQ ou Concreto Asfáltico Modificado com Borracha, atendendo a faixa prevista no projeto, espessura e demais especificações.

- Limpeza da via, para liberação do tráfego, com a remoção de todos os entulhos que porventura existam.

- Todos os serviços deverão atender as especificações e normas pertinentes, quais sejam, DNIT, DER-SP, ABNT e demais.

REMENDOS DO PAVIMENTO

- Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito.

- Base de Brita Graduada Simples. h = 15,0 cm

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO COM FRESAGEM E/OU REGULARIZAÇÃO

Pavimento Tipo I

- Fresagem da camada de rolamento existente – 3,0 =< h =< 5,0 cm.

ET-DE-P00/038 – DER/SP

- Pintura de ligação – RR.2C.

ET-DE-P00/020 – DER/SP

- Camada de rolamento c/ CBUQ faixa III  – h = 4,00 cm

ET-DE-P00/027 – DER/SP

Pavimento Tipo II

- Fresagem da camada de rolamento existente – 3,0 =< h =< 5,0 cm.

ET-DE-P00/038 – DER/SP

- Pintura de ligação – RR.2C.

ET-DE-P00/020 – DER/SP

- Concreto Asfáltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha - h = 4,00 cm

ET-DE-P00/030 – DER/SP.

Pavimento Tipo III

- Pintura de ligação – RR.2C.

ET-DE-P00/020 – DER/SP

- Camada de regularização c/ Concreto Asfáltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha - h = 3,00 cm

ET-DE-P00/030 – DER/SP.

- Pintura de ligação – RR.2C.

ET-DE-P00/020 – DER/SP

- Concreto Asfáltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha - h = 3,00 cm

ET-DE-P00/030 – DER/SP.

Pavimento Tipo IV

- Pintura de ligação – RR.2C.

ET-DE-P00/020 – DER/SP

- Concreto Asfáltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha - h = 4,00 cm

ET-DE-P00/030 – DER/SP.

O detalhamento de cada Projeto-Tipo está descrito no Anexo C.

Anexo, relação das ruas e respectivas soluções de restauração. ANEXOS A E B

Deverá ocorrer o levantamento de todo tampão de poço de visita existente, para que não exista desnível entre ele e a via.

Deverão ser instaladas as placas de obra, nas quantidades constantes da planilha orçamentária, em locais determinados pela fiscalização.

A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços, os traços das misturas usinadas, para análise e posterior aprovação.

A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências.

São Eles:

- Caminhões tipo basculante, para a remoção e transporte do material fresado e outros removidos do local, dotados de lona para cobertura da caçamba após carregamento;

- Fresadora automotora com largura de fresagem 1.000mm, profundidade de corte regulável, tambor fresador com suporte para troca rápida, capacidade produtiva mínima de 480m²/h

- Minicarregadeira c/ implemento Vassoura Mecanizada

- Veículo espargidor equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, barra de distribuição com circulação plena dotada de dispositivo para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibradores para aspersão em leque, tacômetros, manômetros e termômetros de fácil leitura, e para lugares inacessíveis a barra, mangueira de operação manual com bico de aspersão em leque; CA Espargidor c/ Tanque 6000 litros.

- Os equipamentos para espalhamento e acabamento deverão ser Vibro-acabadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As vibro-acabadoras deverão ser com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As vibro acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade;

- Rolos compressores, pneumáticos e rolo metálico liso, tipo Tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 a 0,84MPa (35 a 120 psi). O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontra em condições de operacionalidade.

O pessoal e os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços estimados deverão ser em quantidade suficiente para atender a quantidade de serviços a serem executados.

Os veículos/equipamentos deverão atender às normas exigidas pela legislação de trânsito.